| PBT 420SE0 技术指数 | 打印本页 |
| --- | --- |
| 性能项目; 试验条件[状态]; 测试方法; 测试数据; 数据单位. 物理性能; 比重; ---; ---; 1.6; ---. 吸水率; ---; ---; 0.06; %. 模具收缩率; ---; ---; 3-5; E-3. 增强; ---; ---; 30; %. 机械性能; 拉伸强度（断裂点）; ---; ---; 117; MPa. 弯曲模量; ---; ---; 7579; MPa. 冲击强度缺口; 23℃; ---; 64; J/m. 硬扩度洛氏R; ---; ---; 119; ---. 电气性能; 损耗因数; ---; ---; 0.02; ---. 介电常数; ---; ---; 3.7; ---. 体积电阻; ---; ---; 4.00E+16; Ohm-cm. 热 性 能; 热变形温度; ---; ---; 215; ℃. 热变形温度; ---; ---; 204; ℃. 线膨胀系数; ---; ---; 2.5E-05; 1/℃. 长期使用温度; 电气. 含冲击. 无冲击.; ---; ---; 130. 130. 140.; ℃.. 阻燃性; ---; ---; V-0; ---. 阻燃性; ---; ---; 0.7; mm. 阻燃性; ---; ---; 5V; ---. 阻燃性; ---; ---; 2.3; mm. |